Nymburk

Purkyňova čp. 1615,1616

zdivo spodní stavby

zak.č. 5619-02

Návrh sanace zdiva

07/2019				Ing. Michael Balík, CSc.

- Charakteristika, rozsah, podklady

Předmětem sanačního návrhu je zajištění snížení vlhkosti zdiva  tak, aby nevznikaly poruchy ploch a nebyly negativně ovlivňovány prostory v oblasti relativní vlhkosti.

Základními podklady pro návrh byly:

- objednávka ze dne 10.06. 2019

- kontrolní měření a šetření na místě

- plánová dokumentace upravená pro potřeby sanačního návrhu

- předchozí koncepce sanace, zpracovaná ve variantách - vlastní z dubna 2019

2. Sanační úpravy

Návrhy snížení vlhkosti vycházejí přímo z výsledků analýzy a jsou řešeny radikálně. Metoda sanace byla zvolena investorem po posouzení předchozí koncepce a po vyhodnocení výhod a nevýhod toho, kterého řešení. Sanace bude řešena:

- drenážní stavební rýhou

- utěsněním rubu zdiva, včetně souvisejících ochranných a zateplovacích vrstev

- chemickou hydroizolační clonou

- aplikací vnitřně hydrofobizovaných  omítek

4.1. Drenážní rýha

Podél hlavní  fasády v určeném rozsahu bude vyhloubena stavební rýha š. 600-1200 mm do hloubky 1865 mm (500 mm pod úroveň podlah suterénů). Rýha bude odvodněna drenážemi Ø125 mm do stávajících dešťových svodů. "Vyzbrojení" rýhy viz detail.

4.2.  Utěsňovací povlaky rubu zdiva

Vlastní hydroizolací je minerální stěrka např. AQUAFIN 2k . Skladba pro její aplikaci je v detailu (bude ochráněna geotextiliemi a zateplením)

4.3.  Chemická infuzní clona

4.3.1. Horizontální jednořadová clona

Zdivo v rozsahu obvodových zdí a částečně zdí středních bude horizontálně izolováno chemickými clonami. Utěsnění zdiva bude zajištěno infuzním prostředkem na bázi silikonových mikroemulzí, např.  AQUAFIN F, který bude aplikován dle technického listu do vrtů Ø 16 mm á 120 mm. Délka vrtů (viz tabulka) je dána jejich ukončením cca 80 mm od jejich líce. Plnění bude tlakové. Tato clona bude situována i na obvodní zdi,  nad dříve provedené izolace podříznutím (viz řez A-A´).

4.3.2. Plošná šachovnicovitě řešená vertikální izolace

U vybraných zdí v oblastech, kde jsou rozdílné nivelety terénu a podlahy bude chemická clona aplikována "šachovnicovitě" . Tato úprava  bude kombinována s horizontální řadou vrtů (viz řez B-B´)-

Parametry:

- vrty Ø 16 mm

- vzdálenost osově 120 mm

- sklon 15 °

- délka 150 mm

4.4.  Utěsňovací povlaky - součást chemických clon

Součástí chemických clon jednořadových i šachovnicovitých jsou částečně nepropustné stěrky, např. AQUAFIN 1k, které budou napojeny na izolace podlah.

4.5. Související stavební úpravy

Podélná stavební rýha zruší  dočasně anglické dvorečky, které budou obnoveny v původním tvaru, odvodněny a připojeny na plošné izolace rubu zdiva.

4.6. Omítky

Pro danou stavbu zvolil autor aplikaci vápenných vnitřně hydrofobizovaných omítek.

#### Skladba:

- Příprava podkladu – stará omítka bude otlučena. Spáry budou vyškrabány, zdivo bude důkladně očištěno a zbaveno prachu.

- Povrch bude opatřen postřikem proti plísním.

- Podhoz bude použit ve velmi tenké vrstvě – nanášet síťovitě

- Omítková směs – vrstva bude nanesena dvouvrstvě v tloušťce min. 25 mm.

Dvouvrstvá skladba:

| Podkladní a vyrovnávací Omítka | Akumulační vrstva při vyšším zasolení podkladního zdiva Vyrovnání podkladu (tzv. plentování) | cca10 mm |
| --- | --- | --- |
| Jádrová omítka | Pro omítání zdiva zatíženého vysokou vlhkostí a vodorozpustnými solemi, dlouhodobě udržuje povrch stěn suchý a bez výkvětů | do 15 mm |
| Štuk na omítku | Systémový štuk na omítku, (samotný štuk neřeší negativní projevy vlhkosti) | do 2 mm |

Např. omítky typu Z-SAN.

5. Závěr

Projektant zpracoval návrh kombinace sanačních opatření vztažené na základě vlastní koncepce a výběru investora.

Podmínkou účinnosti je zamezení vtékání volné vody. V této souvislosti doporučuji realizovat průzkum funkčnosti dešťových svodů kamerovými zkouškami a jejich event. opravy.

Prostory suterénů je třeba účinně větrat.

Výměry:

výkopová rýha ......................... 49,8m3

utěsňovací povlaky .................. 149,5 m2

chemická clona........................ 109 m2

Přílohy:

- Analýza z hlediska vlhkosti 1:75

- Návrh sanačních opatření 1:75

- Skladba detail 1:5

- Řez A-A‘ 1:20

- Řez B-B‘ 1:20

- Řez C-BC‘ 1:20

- Řez D-D‘ 1:20

- tabulka vrtů

07/2019						Ing. Michael Balík, CSc.